ВЛИЯНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЦЕНТРОВ НА ТРАНСПОРТ ДЫРОК В МОЛЕКУЛЯРНО ДОПИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРАХ

Е.П. Грач,  А.П. Тютнев, М.О. Нерето

МИЭМ НИУ ВШЭ

(109028, Москва, Б.Трехсвятительский пер., д. 3)

(e-mail: fit@miem.edu.ru)

Электронный транспорт в молекулярно допированных полимерах (МДП) с энергией полного беспорядка  0.09 эВ, определенной в соответствии с формализмом дипольного беспорядка является неравновесным при комнатной температуре. И это несмотря на присутствие горизонтального плато на времяпролетных кривых [1].

Этот неожиданный результат связывается с тем фактом, что в образце МДП имеется приповерхностный дефектный слой с более низкой подвижностью носителей заряда, чем в основном объеме. С этих позиций образец рассматривается не как однородное тело, а как двухслойный диэлектрик. Элементарная теория этого явления уже разработана в рамках классической модели многократного захвата с экспоненциальным распределением ловушек по энергии [2].

Радиационно-индуцированный метод времени пролета представляется идеальным инструментом для проведения поставленных выше исследований. Действительно, с его использованием возможно введение в образец полимера заряженных центров обоего знака, как в виде объемного заряда, так и практически в равных концентрациях. Во всех случаях количественная оценка концентрации заряженных центров может быть проведена на основе существующих литературных данных по взаимодействию ускоренных электронов с веществом (максимальный пробег, распределение поглощенной энергии по толщине образца) и радиационно-химическим выходам свободных носителей заряда, образующихся при разделении генерированных электронно-дырочных пар [1].

В данной работе выполнено численное решение уравнений модели многократного захвата с гауссовым распределением ловушек по энергии (ММЗ-г) применительно к постановке идеализированного времяпролетного эксперимента в присутствии заряженных центров. Задача расчета переходного тока ставилась как задача Коши для системы интегро-дифференциальных уравнений движения пакета носителей заряда в присутствии процессов захвата-выброса носителей, как это делалось в классических работах Архипова и Руденко [3]. Дискретизация сводит систему интегро-дифференциальных уравнений к системе дифференциальных уравнений в частных производных, для которой и решалась задача Коши. Система уравнений имеет вид:

(1)

(2)

дополненное уравнением непрерывности в присутствии мономолекулярной рекомбинации с константой скорости

(3)

Здесь  растет в глубину образца,  время после генерации -импульсом радиации.  −полная концентрация дырок, а −их концентрация в проводящем состоянии с подвижностью  и временем жизни . Плотность распределения захваченных дырок описывается функцией , где−энергия ловушек, распределенная по в соответствии с законом , причем = 1.0. −полная концентрация ловушек. Частотный фактор и электрическое поле в образце, причем напряжение на образце поддерживается постоянным, обеспечивая в исходном образце заданное поле . Функция  имеет вид

(4)

Регистрируемый сигнал дается выражением                                                                                        (5)

Начальные условия имеют следующий вид:                                    (6)

ВПМ-2 (однородное облучение)      или                                            (7)

ВПМ-2 (поверхностное облучение).

Если положить, что  и = , то мы приходим к стандартной системе уравнений для времяпролетного эксперимента в режиме малого сигнала. Основной переменной является однородная концентрация нескомпенсированных электронов (отрицательных заряженных центров) .

Зная , можно определить параметр , характеризующий степень отклонения режима облучения от малого сигнала,

(8)

где  −элементарный электрический заряд, −абсолютная диэлектрическая проницаемость полимера. В общем случае,

(9)

Это решение следует из одномерного уравнения Пуассона при условии, что . Для пограничного значения = 1 поле на аноде возрастает в 1.5 раза, а на катоде наоборот, снижается в два раза. При = 2 поле на катоде () обращается в нуль.

Принимая, что бимолекулярная рекомбинация происходит в соответствии с механизмом Ланжевена, получаем

(10)

где .

Для проведения исследований выбран типичный полярный МДП (30% ТТА в ПК), у которого энергия полного беспорядка  по литературным данным составляет 0.115-0.12 эВ [4]. Толщина испытанных образцов составляла приблизительно 23  мкм. Методика эксперимента подробно описана в работе [1]. Эксперименты проведены при комнатной температуре в электрическом поле 2105 В/см (использовался режим малого сигнала).

Рис. 1. Времяпролетные кривые, снятые в присутствии отрицательных центров. Параметр = 0 (сплошная кривая) и 1.5 (штриховая кривая). Энергия электронов зондирующего импульса 50 кэВ (режим однородного облучения).

Рис. 2. Изменение формы времяпролетной кривой с горизонтальным плато в зависимости от концентрации отрицательных центров. Параметр = 0 (1), 0.3 (2), 1.0 (3) и 1.5 (4).

Генерация зарядов произведена мгновенно при полной поверхностной плотности 1012 м-2. Для получения плато найдено, что толщина дефектного слоя должна составлять 0.55 мкм (толщина зоны генерации 1.6 мкм) при подвижности дырок в нем в 18 раз более низкой, чем в объеме. Влияние отрицательных зарядов иллюстрируется данными рис. 2. Хорошее согласие расчетных и экспериментальных данных налицо.

Аналогичное согласие наблюдается и в том случае, когда зондирующий импульс производит однородную генерацию носителей заряда. В этом случае влияние заряженных центров незначительно (рис. 1).

Исследование осуществлено в рамках проекта софинансирования гранта РФФИ Научным фондом НИУ ВШЭ в 2013 году.

ЛИТЕРАТУРА

- Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д., Костюков Н.С. Диэлектрические свойства полимеров в полях ионизирующих излучений. М.: Наука, 2005.

- Dunlap D.H., Schein L.B., Tyutnev A.P., Saenko V.S., Pozhidaev E.D., Parris P.E., Weiss D.S. // J. Phys. Chem. C, 2010. V. 114. P. 9076.

- Архипов В.И., Руденко А.И., Андриеш А.М., Иову М.С., Шутов С.Д. Нестационарные инжекционные токи в неупорядоченных твердых телах. Кишинев: Штиинца, 1983.

- Borsenberger P.M., Weiss D.S. Organic Photoreceptors for Xerography. New York: Marcel Dekker, 1998.